Bodenplatte Ø76,1mm für Poller flexibel zum Aufschrauben:

Für die Befestigung der flexiblen Poller auf z.B. tragenden Decken, wo kein Fundament mehr gesetzt werden kann, wird eine Bodenplatte verwendet.

Die Bodenplatte besitzt einen Außendurchmesser von 320mm, Blechdicke 12mm. Im Zentrum ist eine Gewindebuchse mit Gewinde M68x2, Höhe 33mm zur Befestigung der Poller beidseitig anzuschweißen.

Gewindebuchse darf an der Unterseite nicht vorstehen.

Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10027, S355J2H / S355J2N oder höherwertig.

Die Bodenplatte wird mit 8 Dübel TG8 und Schrauben M8x60 10.9 angeschraubt.

Die Bodenplatte wird auf tragfähiger Betondecke mit Betongüte C30/37 oder C25/30 (LP) angebracht.

Die Bodenplatte ist gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Die Bodenplatten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.