Edelstahlpoller Ø 60,3mm mit flexiblem Gelenk

Runder INOX-Poller mit flexiblem Gelenk:

Pollerrohr mit Außendurchmesser 60,3mm, Wanddicke 4 mm, Länge 1000mm über Flur, Deckel bombiert und verschweißt. Die Schweißnaht zwischen Deckel und Rohr muss sauber verschliffen werden. Das verwendete Rohr muss EN 10217 entsprechen, Stahlqualität nach EN 10088, AISI 304 oder höherwertig.

Die Gelenk- und Systemkomponenten sind aus hochfesten Stählen nach EN 10083 – EN 10084 zu fertigen und gegen Verschleiß zu schützen.

Alle Systemkomponenten sind gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Das Pollerrohr wird nach dem Schweißen sauber und gleichmäßig gebürstet.

Das flexible Gelenk befindet sich 10 mm über Flur und ist in allen Richtungen (360°) neigbar. Das Gelenksystem muss vorgespannt sein, Auslenkungskraft ca. 900N für 100mm Verformung, gemessen jeweils auf 1 Meter Abstand vom Gelenk. Der Neigungswinkel beträgt in allen Richtungen 90°. Zum Schutz gegen Torsion ist das Gelenk mit einer Welle versehen. Der untere Gelenkkopf ist mit einem Gewinde M48x2, Länge 25 mm, zu versehen, das die verschiedenen Installationsvarianten ermöglicht.

Die Pfosten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.

Die Montage erfolgt mittels Hakenschlüssel, Bohrung Durchmesser 5,5mm und Tiefe 4mm am Gelenkumfang.