Poller Olli Ø60,3mm mit flexiblem Gelenk

Runder Stahlpoller mit flexiblem Gelenk:

Pollerrohr mit Außendurchmesser 60,3mm, Wanddicke 4 mm, Länge 1000mm über Flur, Deckel bombiert und verschweißt. Die Schweißnaht zwischen Deckel und Rohr muss sauber verschliffen werden. Das verwendete Rohr muss EN 10210 / EN 10219 entsprechen, Stahlqualität nach EN 10027, S235JR oder höherwertig.

Die Gelenk- und Systemkomponenten sind aus hochfesten Stählen nach EN 10083 – EN 10084 zu fertigen und gegen Verschleiß zu schützen.

Alle Sichtkomponenten sind gegen Korrosion geschützt: Grundbeschichtung mittels kathodischer Tauchlackierung (KTL), Deckbeschichtung bestehend aus einer Schicht mit Polyesterpulver – Einbrennlackierung von min. 50m Sollschichtdicke oder aus PUR-Nasslack mit min. 80m Sollschichtdicke, Farbton RAL 3020 glänzend.

Die Beschichtungen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Vorbehandlung aufzubringen. Beschädigte Stellen sind mit PUR-Nasslack auszubessern.

Für die Lackierung des Pollerrohres ist am oberen Ende eine Bohrung mit Durchmesser 7mm im Abstand von 40mm vom Deckel vorzusehen. Diese Bohrung ist mittels eines festen Kunststoffpfropfens zu verschließen.

Alle innenliegenden Komponenten sind gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Das flexible Gelenk befindet sich 10 mm über Flur und ist in allen Richtungen (360°) neigbar. Das Gelenksystem muss vorgespannt sein, Auslenkungskraft ca. 900N für 100mm Verformung, gemessen jeweils auf 1 Meter Abstand vom Gelenk. Der Neigungswinkel beträgt in allen Richtungen 90°. Zum Schutz gegen Torsion ist das Gelenk mit einer Welle versehen. Der untere Gelenkkopf ist mit einem Gewinde M48x2, Länge 25 mm, zu versehen, das die verschiedenen Installationsvarianten ermöglicht.

Bänderung: die nur weiße Bänderung (Klasse 1) soll 20 cm nach Oberkante 20 cm breit sein. Die nächste wiederum 20 cm nach Abstand 20 cm (siehe Zeichnung).

Die Pfosten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.

Die Montage erfolgt mittels Hakenschlüssel, Bohrung Durchmesser 5,5mm und Tiefe 4mm am Gelenkumfang.