Flexibles Gelenk für Verkehrsschilder, maximale Höhe 1,6m

Das Produkt muss CE zertifiziert und nach der Bauprodukteverordnung 305/2011/EU und EN 12899-1 2007 für das Aufstellen vertikaler Verkehrsbeschilderung geprüft sein.

Das Produkt besteht aus dem Gelenksystem und dem oberen Spreizer:

Das Gelenksystem mit Außendurchmesser 60,3mm besteht aus einem zweiteiliegen Gelenk und dem Zwischenrohr.

Das Gelenksystem kann in alle Richtungen (360°) gleichmäßig geneigt werden, Auslenkwinkel bis 90°. Das Gelenksystem muss so vorgespannt sein, dass die Auslenkungskraft mindestens 700N für 100mm Verformung, gemessen jeweils auf 1 Meter Abstand vom Gelenk, beträgt. Die Gelenkflächen sind mit einer Welle zu versehen, damit ein Verdrehen des Verkehrsschildes vermieden wird.

Die Gelenk- und Systemkomponenten sind aus hochfesten Stählen nach EN 10083 – EN 10084 zu fertigen und gegen Verschleiß (durch Härten der Gelenke) zu schützen. Das verwendete Rohr muss der Norm EN 10210 entsprechen, Wandstärke 4mm, Stahlqualität nach EN 10027, S355J2H / S355J2N oder höherwertig. Am unteren Ende des Gelenksystems ist ein Gewinde M48x2, Länge 25mm zur Befestigung am Boden und am oberen Ende ist ein Gewinde M54x2, Länge 48mm vorzusehen.

Der obere Spreizer bildet die Verbindung zwischen dem Gelenksystem und dem Rohr der Verkehrsbeschilderung (Außendurchmesser 60,3mm, Wandstärke 2,0mm).

Der obere Spreizer besteht aus Spreizkörper mit 4 innen konischen Schenkeln und Bund mit Zentrierung im Rohr. Der feste Sitz wird mit einem Konus Länge 40mm und Schraube M16x100 gewährleistet. Zur Befestigung am Gelenksystem ist eine Gewinde M54x2, Länge 38mm vorzusehen.

Gesamtlänge ca. 150mm. Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10087 / EN 10277, Automatenstahl.

Alle Komponenten und Einzelteile sind gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Gesamtlänge: ca. 470mm

Die vormontierten Einheiten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist. Installationsanleitung und Leistungserklärung sind jeder Verpackungseinheit beizulegen.

Die Montage erfolgt mittels Hakenschlüssel, wofür eine Bohrung mit Durchmesser 5,5mm und Tiefe 4mm an folgenden Teilen vorzusehen ist:

Gelenk unten, direkt am Gelenkumfang.

Gelenk oben, ca. 15mm Abstand zur Gelenkfläche.

Spreizer oben: direkt am Außenbund zwischen Gewinde M54x2 und den Spreizschenkeln.