Spreizer Ø60,3mm für flexible Gelenke für Verkehrsschilder zum Einsetzen in bestehende Fundamente / Rohre mit Wandstärke 2,0mm:

Für die Befestigung des Gelenksystems an bestehenden tragfähigen Fundamenten und Rohrdurchmesser 60,3mm und Wandstärke 2,0mm kann ein Spreizer verwendet werden.

Der Spreizer besteht aus Spreizkörper mit 4 innen konischen Schenkeln und Bund mit Zentrierung im Rohr. Der feste Sitz wird mit einem Konus Länge 40mm und Schraube M16x80 gewährleistet. Zur Befestigung des Gelenksystems ist ein Gewinde M48x2, Länge 26mm vorzusehen.

Gesamtlänge ca. 130mm

Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10087 / EN 10277, Automatenstahl.

Die Komponenten sind gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Die Spreizer werden vormontiert und  sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.