Spreizer Ø76,1mm für Poller flexibel zum Einsetzen in bestehende Fundamente / Rohre mit Wandstärke 2,9mm:

Für die Befestigung der flexiblen Poller an bestehenden tragfähigen Fundamenten und Rohrdurchmesser 76,1mm und Wandstärke 2,9mm kann ein Spreizer verwendet werden.

Der Spreizer besteht aus Spreizkörper mit 4 innen konischen Schenkeln und Bund mit Zentrierung im Rohr. Der feste Sitz wird mit einem Konus Länge 40mm und Schraube M16x80 gewährleistet. Zur Befestigung der Poller ist eine Gewinde M64x2, Länge 34mm vorzusehen.

Gesamtlänge ca. 150mm

Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10087 / EN 10277, Automatenstahl.

Der Spreizer wird gegen Korrosion geschützt: Grundbeschichtung mittels kathodischer Tauchlackierung (KTL), Deckbeschichtung am Bund bestehend aus einer Schicht PUR-Nasslack mit min. 80m Sollschichtdicke, Farbton RAL 3020 glänzend.

Die Beschichtungen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Vorbehandlung aufzubringen. Beschädigte Stellen sind mit PUR-Nasslack auszubessern.

Der Kegel und die Befestigungselemente sind gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Die Spreizer werden vormontiert und sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.